****

* **单组份氟碳实色外墙漆(详情请点击)**
* 产品型号 : SW4305
* 产品概述 : 由耐侯性优良的单组份FEVE树脂，高性能丙烯酸树脂、颜填料、助剂制备的单组分涂料，用于各种建筑物外墙、屋顶及各种建材如PVC管的耐老化装饰保护。
* 产品特性 : （1）有优良耐侯性、装饰性能（2）良好的耐洗刷性（3）防水防霉（4）施工方便
* 物理参数 : 【光泽】20~80/60°【颜色】各色【固体含量】≥40.0%【比重】1.10~1.40g/L【闪点】（闭口）23℃【贮存期】存放于阴凉、干燥、通风处，有效贮存期为一年【理论涂布率】5~7平方米/公斤。

### 详细介绍

**涂装工艺系统：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂层 | 品名 | 型号 | 涂刷次数 |
| 腻子 | [氟碳专用找平腻子](http://sanyin004.host035.youdnser.com/industry/showproduct.php?lang=cn&id=106) | SH1105 | 1遍 |
| [氟碳专用抗裂腻子](http://sanyin004.host035.youdnser.com/industry/showproduct.php?lang=cn&id=106) | SH1202 | 1-2遍 |
| [氟碳专用光面腻子](http://sanyin004.host035.youdnser.com/industry/showproduct.php?lang=cn&id=106) | SH1103 | 1-2遍 |
| 底涂 | [单组份氟碳白底漆](http://sanyin004.host035.youdnser.com/industry/showproduct.php?lang=cn&id=108) | SH3511 | 1遍 |
| 面漆 | 单组份氟碳实色外墙漆 | SW4305 | 2遍 |
| 罩面漆 | [单组份氟碳罩面漆](http://sanyin004.host035.youdnser.com/industry/product.php?lang=cn&class3=149) | SW7505 | 1遍 |

**施 工 参 考：**

【表面处理】基材表面应干燥、清洁、平整、牢固、无油污

【施工方法】可喷涂、刷涂、滚涂。

【喷涂压力】3-5Kgf/cm2

【喷嘴直径】重力式1.5-2.0mm

【施工条件】施工温度（5-35）℃；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾和大风天气条件下施工。

【稀释剂及稀释比率】稀释剂为单组份氟碳专用稀释剂SF2320;稀释比率50%-60%（质量比），不可过度稀释。

【干燥时间】表干时间≤30min，实干时间≤24h

**主要技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 检验项目 | 技术指标 |
| 附着力（划格法）/级  ≤ | 2 |
| 耐水性/96h           ≤ | 无异常 |
| 耐碱性/48h           ≥ | 无异常 |
| 耐洗刷性/5000次 | 通过 |
| 耐人工老化/1000h | 无粉化、无龟裂、变色小 |

**执行标准**

**GB/T 9757-2001  合格品**

**健康与安全：**

* 施工前应做好保护措施，施工现场应通风良好，避免皮肤和眼睛接触到涂料。若不慎溅入眼睛，应用大量清水冲洗，并及时就医；
* 严禁将涂料倒入下水道或排水管中；
* 本产品含有易燃物质，储存和施工中应远离明火，施工场合严禁吸烟。

**备 注：**

以上资料为实验和实践所得，仅供参考。